Materiale - Sundolitt Climate C80 (EPS isoleringsplade)

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt EPS

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13163 i seneste revision.

x.1.2 Anvisninger med videre

For brug ved terrændæk:

- SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

- SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

For brug ved tag:

- BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.

- Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold.

eventuelt:

- MK-godkendelse MK 6.10/1502.

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

EPS materiale skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt Climate C80 (EPS isoleringsplade)

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse					T(2) +/- 2 mm

Længde						L(3) største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Bredde						W(3) største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Retvinklethed					S(5) +/- 5 mm/m

Planhed					P(30)  30 mm

Brandklasse 					NPD (tidligere klasse F)

Varmeledningsevne				0,031

[i henhold til DS/EN 12667 og i W/mK]

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826 og i kPa]		80

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[jf. anneks F.2*og i kPa]				24

Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor 

[jf. anneks F.4*]					20-40

Vanddamppermeabilitet mg/(Pa.h.m)

[jf. anneks F.4*]					0,015 – 0,030

Bøjestyrke [jf. anneks C* og i kPa]		125

Forskydningsstyrke [jf. anneks F.3* og i kPa]	60

*henvisning til DS/EN 13163

Specielt – egenskaber ved anvendelse

Plader udlægges i mindst to lag, i forbandt og med forskudte samlinger for undgå gennemgående spalter.

Underlag for isoleringslag skal være plant, stabilt og bæredygtigt.

x.2.1.4 Design

Format			600x1200 mm; 1200x1200 mm; 1200x2400 mm.

Kantafslutning: 	Skarpkantet

x.2.1.4 Tilbehør

Ingen.