Materiale - Sundolitt Drænplade XPS300

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt EPS Drænplade

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekstrderet polystyren (XPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13164

x.1.2 Anvisninger med videre

Dræn og fugt

- SBI anvisning 224 – Bygningers fugtisolering

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

EPS materialet skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt XPS Drænplade

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse				50 mm +/- 2 mm; 50<120 mm +3/-2 mm >120 mm +6/-2 mm

Brandklasse 				NPD (tidligere klasse F)

XPS kvalitet

XPS300

Varmeledningsevne [W/mK]		0,033 (tykkelse 50 mm)		0,037 (tykkelse 100 mm)

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826 og i kPa]	300

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[i kPa]					140

x.2.1.4 Design

Format			585x2385 mm

Pladetykkelse 		50 og 100 mm

Pladen er designet med ensidige langsgående spor og påklæbet fiberdug.

Kantafslutning: 	Falskant

x.2.1.4 Tilbehør

Sundolitt Vandnæse

Søvandsbestandig aluminium.

Fastgøres til plant stabilt underlag mekanisk eller ved klæbning.

Format			længde 2500 mm; bredde hørende til aktuel drænplade.

Pladetykkelse 		0,4 mm

x.2.1.4 Tilbehør (ikke Sundolitt)

Egnet afdækningsdug (erstatning for vandnæse ved drænpladetykkelser større end 225 mm)

Fiberdugens sideoverlap fastholdes for montage med søm. 3 styk pr. 2400 mm lodret drænpladesamling.

Afdækningsdug fastholdes til drænpladeforside med et styk søm pr. drænplade.