Materiale - Sundolitt RadonSafety S80 (EPS plade)

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt RadonSafety - Suglag af Ekspanderet Polystyren

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13163 i seneste version.

x.1.2 Anvisninger med videre

Suglag

- Radonsikring af nye bygninger. SBi-anvisning 233. Statens Byggeforskningsinstitut, 2011

- Radonsikring af eksisterende bygninger. SBi-anvisning 247. Statens Byggeforskningsinstitut, 2014

- Radonsikring - nye bygninger BYG-ERFA erfaringsblad (99) 15 01 02

- Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse BYG-ERFA erfaringsblad (13) 14 12 10

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

EPS materialet skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt RadonSafety – Suglag af Ekspanderet Polystyren

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse				T(2)+/- 2 mm

Længde					L(3) største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Bredde					W(3) største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Retvinklethed				S(5) +/- 5 mm/m

Planhed				P(30) 30 mm

Brandklasse 				NPD (tidligere klasse F)

Varmeledningsevne					0,038

[i henhold til DS/EN 12667 og i W/mK]

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826 og i kPa]			80

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[jf. anneks F.2*]						24

Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor 

[jf. anneks F.4* og i kPa]					20-40

Vanddamppermeabilitet mg/(Pa.h.m)

[jf. anneks F.4*]						0,015 – 0,030

Bøjestyrke [jf. anneks C*og i kPa]			125

Forskydningsstyrke [jf. anneks F.3*og i kPa]		60

*henvisning til DS/EN 13163

Specielt – egenskaber ved anvendelse

Isolans

Pladens samlede isolans er afhængig af suglagets funktion og har derved indflydelse på konstruktionens samlede U-værdi.

R-Uventileret	0,888 m2K/W

R-Let ventileret	0,816 - 0,888 m2K/W

R-Ventileret	0 m2K/W

Bærevne

Bæreflade reduceres på grund af spor, hvilket kan have betydning for konstruktionens samlede deformation. Se eventuelt rapport ” Skillevægge på trykfast isolering” på www.sundolitt.dk.

x.2.1.4 Design

Format			1200x1200 mm

Pladetykkelse 		50 mm

Pladen er designet med spor i begge retninger.

Spordimension 		30x30 mm

Sporafstand 	centerafstand 100 mm og med placering, således centerafstanden også er gældende  ved det færdigt udlagte lag.