Materiale - Sundolitt Gulvvarme

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt Gulvvarme

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13163

x.1.2 Anvisninger med videre

Gulvvarme

- TRÆfakta 12 – ”Lette gulve”, Træinformation, mart 2016.

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

EPS materialet skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt Gulvvarme – EPS plade

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse				+/- 2 mm

Længde					største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Bredde					største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Retvinklethed				+/- 5 mm/m

Planhed				+/- 30 mm

Brandklasse 				NPD (tidligere klasse F)

Varmeledningsevne			0,033 W/mK

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826]		250 kPa

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[jf. anneks F.2*]				75 kPa

Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor 

[jf. anneks F.4*]				40-100

Vanddamppermeabilitet mg/(Pa.h.m)

[jf. anneks F.4*]				0,006 – 0,015

Bøjestyrke [jf. anneks C*]		350 kPa

Forskydningsstyrke [jf. anneks F.3*]	170 kPa

*henvisning til DS/EN 13163

Specielt – egenskaber ved anvendelse

Isolans

Pladens samlede isolansbidrag til konstruktionens samlede U-værdi med

0,714 m2K/W

x.2.1.4 Design

Format			600x600 mm

Pladetykkelse 		30 mm

Spordimension 		Spor for ø 20 mm slanger i aluminiumvarmefordelingsplader.

Sporafstand 	centerafstand 300 mm.

Kantafslutning: 	Skarpkantet

x.2.1.4 Tilbehør – Sundolitt Gulvvarme Aluminium varmefordelingsplader

Format			280x1150 mm med spor for ø20 mm varmeslange.

Pladetykkelse 		0,4 mm