Materiale - Sundolitt EPS Drænplade

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt EPS Drænplade

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13163

x.1.2 Anvisninger med videre

Dræn og fugt

- SBI anvisning 224 – Bygningers fugtisolering

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

EPS materialet skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt EPS Drænplade

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse				+/- 2 mm

Længde					største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Bredde					største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Retvinklethed				+/- 5 mm/m

Planhed				+/- 30 mm

Brandklasse 				NPD (tidligere klasse F)

EPS kvalitet

S80	S150	MX250		MX300		MX400

Varmeledningsevne [W/mK]		0,038	0,035	0,033		0,033		0,033

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826 og i kPa]	80	150	250		300		400

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[jf. anneks F.2*og i kPa]			24	45	75		90		120

Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor 

[jf. anneks F.4*]				40-100

Vanddamppermeabilitet mg/(Pa.h.m)

[jf. anneks F.4*]				0,006 – 0,015

Bøjestyrke [jf. anneks C*]		350 kPa

Forskydningsstyrke [jf. anneks F.3*]	170 kPa

*henvisning til DS/EN 13163

Specielt – egenskaber ved anvendelse

Isolans

Pladens samlede isolans er bestemt sammen med varmefordelingsplader og bidrager således til  konstruktionens samlede U-værdi med

0,714 m2K/W

x.2.1.4 Design

Format			600x2400 mm; 1200x2400 mm.

Pladetykkelse 		 mm

Pladen er designet med ensidige langsgående spor og påklæbet fiberdug.

x.2.1.4 Tilbehør

Vandnæse

Søvandsbestandig aluminium () tykkelse 0,5 mm.

Format			x mm

Pladetykkelse 		0,4 mm

Afdækningsdug (erstatning for aluminium vandnæse ved tykkelser større end mm)

Sundolitt søm