Materiale - Sundolitt XPS500 (XPS isoleringsplade)

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt EPS

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyren (XPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13164 i seneste revision.

x.1.2 Anvisninger med videre

For brug ved terrændæk:

- SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

- SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

For brug ved tag:

- BYG-ERFA (27) 08 11 21 ”Polystyrenisolering på tage med lav hældning (flade tage) – brandbeskyttelse, membranunderlag”.

- Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS – Brandmæssige forhold.

eventuelt:

- MK-godkendelse MK 6.10/1502.

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

XPS materiale skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt XPS500 (XPS isoleringsplade)

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse					T(1)

-2/+2		<50 mm

-2/+3		50≤T≤120 mm

-2/+6		>120 mm

Brandklasse 					NPD (tidligere klasse F)

Varmeledningsevne

[ i henhold til DS/EN 12667 og i W/mK]

| Tykkelse i mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varmeledningsevne | 0,034 |  |  | 0,034 |  |  |  | 0,036 | 0,039 |

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826 og i kPa]		500

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[*og i kPa]					225

Langtids vandoptag, fuld neddykning		L(T) 0,7

[volumen pct]

Langtids vandoptag, diffusion			WD(V) 2

[volumen pct]

Langtids vandoptag, frost/tø			FTCD(1) 1

[volumen pct]

Dimensionsstabilitet				Klasse DS(23,90)

*henvisning til DS/EN 13164

Specielt – egenskaber ved anvendelse

Plader udlægges i mindst to lag, i forbandt og med forskudte samlinger for undgå gennemgående spalter.

Underlag for isoleringslag skal være plant, stabilt og bæredygtigt.

x.2.1.4 Design

Format			585x1185 mm.

600x1200 mm.

Kantafslutning: 	Kantfals.

Skarp kant.

x.2.1.4 Tilbehør

Ingen.