Materiale - Sundolitt S300MX Drænplade (EPS)

x. Generelle Specifikationer

x.1 Referencer

x.1.1 Normer og standarder

Sundolitt EPS Drænplade

- Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) – Specifikationer.

Dansk standard, DS/EN 13163 i seneste revision.

x.1.2 Anvisninger med videre

Dræn og fugt

- SBI anvisning 224 – Bygningers fugtisolering

x.2 Materialer og produkter

x.2.1 Generelt

EPS materialet skal være CE-mærket.

x.2.1.2 Sundolitt EPS Drænplade S300MX

x.2.1.3 Materiale

Tolerancer

Tykkelse				T(2) +/- 2 mm

Længde					L(3) største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Bredde					W(3) største værdi af +/- 0,6 % eller +/- 3 mm

Retvinklethed				S(5) +/- 5 mm/m

Planhed				P(30) 30 mm

Brandklasse 					NPD (tidligere klasse F)

Varmeledningsevne				0,033

[i henhold til DS/EN 12667 og i W/mK]

Trykstyrke, korttid (10% deformation)

[i henhold til DS/EN 826 og i kPa]		300

Langtidstrykstyrke (2% deformation)

[jf. anneks F.2*og i kPa]				90

Vanddampdiffusionsmodstandsfaktor 

[jf. anneks F.4*]					40-100

Vanddamppermeabilitet mg/(Pa.h.m)

[jf. anneks F.4*]					0,006 – 0,015

Bøjestyrke [jf. anneks C* og i kPa]		450

Forskydningsstyrke [jf. anneks F.3* og i kPa]	225

*henvisning til DS/EN 13163

Specielt – egenskaber ved anvendelse

Plader monteres med spor lodret.

Fiberdug foldes over drænpladens overkant ved montage.

Plader kan monteres ved klæbning og ved mekanisk fastgørelse.

Underlag for isoleringslag skal være plant, stabilt og bæredygtigt.

x.2.1.4 Design

Format			600x2400 mm; 1200x2400 mm.

Pladetykkelse 		75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 225, 300, 400, 500 mm

Pladen er designet med ensidige langsgående spor og påklæbet fiberdug.

Kantafslutning: 	Falskant (Format 600x2400 mm; tykkelse op til 225 mm)

Skarpkantet (Format 1200x2400 mm; tykkelse over 225 mm)

x.2.1.4 Tilbehør

Sundolitt Vandnæse

Søvandsbestandig aluminium.

Fastgøres til plant stabilt underlag mekanisk eller ved klæbning.

Format			længde 2500 mm; bredde hørende til aktuel drænplade.

Pladetykkelse 		0,4 mm

x.2.1.4 Tilbehør (ikke Sundolitt)

Egnet afdækningsdug (erstatning for vandnæse ved drænpladetykkelser større end 225 mm)

Fiberdugens sideoverlap fastholdes for montage med søm. 3 styk pr. 2400 mm lodret drænpladesamling.

Afdækningsdug fastholdes til drænpladeforside med et styk søm pr. drænplade.